Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M2-M3'

Click here to enter text.

| M2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % |
| O | K series | 29.43 | 0.36 | 44.83 |
| Si | K series | 35.28 | 0.33 | 30.61 |
| Fe | K series | 29.13 | 0.31 | 12.71 |
| C | K series | 4.59 | 0.58 | 9.31 |
| N | K series | 1.38 | 0.43 | 2.41 |
| Cl | K series | 0.18 | 0.04 | 0.12 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |

| M3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % |
| O | K series | 18.96 | 0.36 | 28.34 |
| Si | K series | 65.06 | 0.56 | 55.39 |
| Fe | K series | 9.95 | 0.18 | 4.26 |
| C | K series | 6.03 | 0.70 | 12.00 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |