Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M9 y M10'

Click here to enter text.

| M9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % |
| O | K series | 32.01 | 0.36 | 53.17 |
| Si | K series | 13.83 | 0.17 | 13.09 |
| Fe | K series | 49.40 | 0.41 | 23.51 |
| C | K series | 4.55 | 0.56 | 10.08 |
| Cl | K series | 0.21 | 0.05 | 0.16 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |

| M10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % | Oxide | Oxide % | Oxide % Sigma |
| O | K series | 32.59 | 0.56 | 56.43 |  |  |  |
| Fe | K series | 61.05 | 0.57 | 30.28 | FeO | 78.54 | 0.73 |
| C | K series | 5.36 | 0.43 | 12.35 | CO2 | 19.63 | 1.58 |
| Si | K series | 0.73 | 0.06 | 0.72 | SiO2 | 1.57 | 0.13 |
| Cl | K series | 0.26 | 0.05 | 0.21 |  | 0.00 | 0.05 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 99.74 |  |