Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M1'

Click here to enter text.

| Spectrum 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % |
| O | K series | 31.10 | 0.38 | 53.61 |
| Fe | K series | 56.80 | 0.52 | 28.05 |
| Cl | K series | 1.12 | 0.07 | 0.87 |
| Si | K series | 4.73 | 0.11 | 4.64 |
| C | K series | 5.11 | 0.72 | 11.73 |
| Na | K series | 0.59 | 0.12 | 0.71 |
| K | K series | 0.55 | 0.06 | 0.39 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |