Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M4'

Click here to enter text.

| Spectrum 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % | Oxide | Oxide % | Oxide % Sigma |
| O | K series | 45.82 | 0.42 | 63.35 |  |  |  |
| Si | K series | 26.27 | 0.23 | 20.69 | SiO2 | 56.20 | 0.49 |
| Fe | K series | 24.31 | 0.24 | 9.63 | FeO | 31.27 | 0.31 |
| C | K series | 3.35 | 0.38 | 6.17 | CO2 | 12.28 | 1.40 |
| Cl | K series | 0.25 | 0.03 | 0.16 |  | 0.00 | 0.03 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 99.75 |  |