Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M5'

Click here to enter text.

| Spectrum 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % | Oxide | Oxide % | Oxide % Sigma |
| O | K series | 50.23 | 0.28 | 65.28 |  |  |  |
| Si | K series | 36.58 | 0.22 | 27.08 | SiO2 | 78.26 | 0.46 |
| Fe | K series | 11.18 | 0.12 | 4.16 | FeO | 14.38 | 0.16 |
| C | K series | 2.01 | 0.26 | 3.48 | CO2 | 7.36 | 0.96 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |