Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M6'

Click here to enter text.

| Spectrum 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % | Oxide | Oxide % | Oxide % Sigma |
| O | K series | 37.24 | 0.50 | 59.44 |  |  |  |
| Si | K series | 12.27 | 0.15 | 11.16 | SiO2 | 26.24 | 0.32 |
| Fe | K series | 46.47 | 0.43 | 21.25 | FeO | 59.78 | 0.55 |
| Cl | K series | 0.29 | 0.04 | 0.21 |  | 0.00 | 0.04 |
| C | K series | 3.73 | 0.41 | 7.94 | CO2 | 13.68 | 1.50 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 99.71 |  |