Project Notes

Click here to enter text.

Specimen Notes for 'M7'

Click here to enter text.

| Spectrum 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Line Type | Weight % | Weight % Sigma | Atomic % | Oxide | Oxide % | Oxide % Sigma |
| O | K series | 46.86 | 0.35 | 63.83 |  |  |  |
| Si | K series | 28.11 | 0.21 | 21.81 | SiO2 | 60.14 | 0.45 |
| Fe | K series | 21.81 | 0.21 | 8.51 | FeO | 28.05 | 0.26 |
| C | K series | 3.22 | 0.32 | 5.85 | CO2 | 11.81 | 1.16 |
| Total |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |